施

工

方

案

编 制：

审 核：

审 批：

二○一五年六月六日

一、工程概况	3

二、施工内容：	3

三、施工工艺要求：	3

四、设计：    	                                                                        6

五、施工：    	                                                                        7

四、施工验收：                                                                           10

四、设计：    	                                                                        6

# 一、工程概况

工程名称：

勘察单位：

设计单位：

建设单位：

监理单位：

施工单位：

工程地址：

生产单位：北京恒建博京防水材料有限公司

工程规模及结构形式：

根据建筑施工图纸、规范以及相关工艺标准的要求，特制定本工程水泥基渗透结晶型防水涂料施工方案。

# 二、施工内容：

水泥基渗透结晶型防水涂料主要用于筏板顶部和一层回填土垫层上、、外墙等混泥土注浇面。

# 三、施工工艺要求：

1．总　　则

1．0．1为了规范“索涂”ST-401水泥基渗透结晶型防水涂料的技术性能、设计、施工和验收，确保技术先进、经济合理、安全适用、工程质量可靠，特制订本规程。

1．0．2本规程适用于“索涂”ST-401水泥基渗透结晶型防水涂料在工业、民用建筑的防水、防渗、防潮及防护工程的设计、施工和质量验收。

1．0．3“索涂”ST-401水泥基渗透结晶型防水涂料的性能要求、设计、施工和质量验收，除应符合本规程要求外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2．术    语

2．0．1 ST-401水泥基渗透结晶型防水涂料

指以硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥、石英砂等为基料，掺入可向混凝土内部渗透的多种活性化学物质，能够在混凝土中形成不溶于水的结晶体，填塞混凝土内的毛细孔道，从而使混凝土致密防水的刚性防水涂层材料。

2．0．2刚性防水涂层

ST-401水泥基渗透结晶型防水材料经与水拌合可调配成刷涂或喷涂在水泥混凝土表面的浆料；亦可将其以干粉撒覆并压入未完全凝固的水泥混凝土表面。

3、材料

3．0．1“索涂”ST-401水泥基渗透结晶型防水涂料，含有的活性化学物质以水为载体，向混凝土或砂浆基体的微孔及毛细管中渗透，催化基体中未充分水化的水泥进行再次水化反应，形成不溶于水的枝蔓状结晶体，填塞毛细孔道，从而使混凝土或砂浆基体致密防水。

3．0．2“索涂”ST-401水泥基渗透结晶型防水涂料的分类、外观及物理力学性能，应符合《水泥基渗透结晶型防水材料》国家标准（GB-18445-2012）要求：

1．涂料按物理力学性能分为Ⅰ型、Ⅱ型；

2．涂料外观应为无杂质，无结块的粉末；

3．涂料物理力学性能应符合表3．0．2的要求；

表3．0．2受检涂料的物理力学性能

| 序号 | 试验项目 |  |  | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ | Ⅱ |
| 1 | 安定性 |  |  | 合格 |  |
| 2 | 凝结时间 | 初凝时间，min ≥ |  | 20 |  |
|  |  | 终凝时间，h ≤ |  | 24 |  |
| 3 | 抗折强度，MPa≥ |  | 7d | 2．80 |  |
|  |  |  | 28d | 3．50 |  |
| 4 | 抗压强度，MPa≥ |  | 7d | 12．0 |  |
|  |  |  | 28d | 18．0 |  |
| 5 | 湿基面粘结强度，MPa |  |  | 1．0 |  |
| 6 | 抗渗压力（28 d），MPa |  |  | 0．8 | 1．2 |
| 7 | 第二次抗渗压力（56 d），MPa |  |  | 0．6 | 0．8 |
| 8 | 渗透压力比（28 d）， % |  |  | 200 | 300 |

3．0．3检验、包装、贮存和运输

1．同一型号的50t为一批量，不足50t的亦可按一批量计。一个批量为一个编号；

2．按GB-18445-2012标准7．1．2的要求取样和7．2．1要求做出厂检验；

3．产品先用塑料袋包装，再用纸箱包装，每箱重量20kg；

4．产品运输和贮存时，应按产品型号分别堆放，不得混杂、防止受潮，在标准贮存条件下，贮存期为一年。

4．设计

4．1一般规定

4．1．1“索涂”ST-401水泥基渗透结晶型防水涂料可在建筑物地下、屋面、室内、构筑物及道桥等防水工程中做为一道刚性防水设防单独使用，也可与其他防水材料复合使用。

4．1．2采用“索涂”ST-401水泥基渗透结晶型防水涂料进行防水设防的混凝土主体结构，应具有较好的刚度和良好的整体性。

4．1．3根据建筑物、构筑物和道桥等防水工程的性质、重要程度、使用功能、结构形式、环境条件、施工方法和工程特点等进行防水构造设计，并应符合国家相关现行规范要求，重要部位和细部节点应有详图。防水设计应包括以下内容：

1．防水等级和设防要求；

2．“索涂”ST-401水泥基渗透结晶型防水涂料的型号、技术指标和质量要求；

3．系统主要配套材料的品种、规格、型号、技术指标和质量要求；

4．工程细部构造的防水措施，选用的材料及技术指标质量要求。

4．2构造要求

4．2．1混凝土结构或水泥砂浆基层的转角处应做成圆角或钝角。 穿墙管道、预埋件等细部构造应按设计要求处理。

4．2．2“索涂”ST-401水泥基渗透结晶型防水涂料基本构造层的涂层厚度一般应不小于0．8mm，涂料用量1．0~1．2kg/㎡，重要工程或与其他防水材料复合使用时的涂层厚度和涂料用量按设计要求规定。

4．2．3阴阳角、穿墙管道、涂层收头等部位应做附加防水处理。变形缝、施工缝、后浇带等细部构造以及易开裂部位，宜采用密封材料、遇水膨胀橡胶条、止水带、有机防水涂料及其他柔性防水材料等进行复合设防。典型细部防水构造见下图：

5．施工

5．1施工准备

5．1．1进入施工现场的“索涂”ST-401水泥基渗透结晶型防水涂料每50t为一批，不足50t按一批抽样，分批进场分批抽样，进行外观质量检验，在外观质量检验合格的材料中，任取10kg样品做物理力学性能试验，必检项目应包括安定性、凝结时间和第一次抗渗压力。

5．1．2基层混凝土表面处理

1．基层表面的蜂窝、凹凸不平、缝隙等应进行修补，清除浮浆、浮灰、油垢和污渍等；

2．混凝土表面的脱模剂应清除干净；

3．光滑的混凝土表面应用钢丝刷、砂磨机等工具将表面打磨粗糙，并用压力水清洗干净；

4．施工前必须用水充分湿润混凝土表面，但表面不得有明水；

5．施工前应先对细部构造按设计要求进行密封或增强处理；

6．施工前应对防水基层进行检查验收，符合要求方可进行施工。

5．1．3施工组织准备

1．“索涂”ST-401水泥基渗透结晶型防水涂料应由具有防水施工资质的专业队伍施工；

2．作业人员应持证上岗。

5．1．4“索涂”ST-401水泥基渗透结晶型防水涂料不应在低于5℃（昼夜）的环境气温条件下施工，室外施工不得在雨天、雪天和五级风以上时施工；

5．1．5施工前应根据设计对涂层厚度、涂料用量要求，确定材料单方用量和涂刷或干撒遍数。

5．2施工

5．2．1涂刷法施工工艺流程：基层检查、清理→按比例配制涂料→涂刷涂料→养护→验收。

5．2．2刷涂法施工应符合下列规定

1．按粉料：水=1．0：0．35～0．4的配比进行计量（或施工方案提供的配合比），先将水倒入容器中再倒入粉料，宜采用机械搅拌至色泽均匀、无结块、无粉团为宜；

2．拌制好的“索涂”ST-401水泥基渗透结晶型防水涂料，从加水时起计算，应在30分钟内用完，在施工过程中，应不时地搅拌，不得向配制好的材料中另外加水；

3．用半硬的棕毛刷用力涂刷，一般2—3遍，每遍涂刷后养护至涂层固化且具有强度时方可进行第二遍涂刷，多遍涂刷时每遍涂刷之前均应湿润基层，后一遍涂刷方向与前一遍垂直。

4．每遍涂刷后应及时进行干湿交替养护，宜采用雾状水养护，也可盖湿物或涂养护液，采用喷雾状水养护方法，由涂层出现收水现象（即颜色变白）开始，一般2—3次，每次间隔约4小时，最后一遍涂层养护时间不得少于72小时，不得采用蓄水养护。

5．2．3干粉撒覆法施工应按以下规定

1．采用干粉撒覆施工时，如先干撒“索涂”ST-401水泥基渗透结晶型防水涂料，应在混凝土浇筑前30分钟内进行。

2．如先浇筑混凝土，应在混凝土初凝前干撒完毕。在混凝土初凝前将规定总量的粉料均匀撒覆在未完全凝固的混凝土表面上，立即用抹子、磨光机将粉料压入混凝土内并进行压光处理，直至达到要求的效果。

6．施工验收

6．1质量要求

6．1．1“索涂”ST-401水泥基渗透结晶型防水涂料防水的基层，应符合设计和本规程的规定；

6．1．2“索涂”ST-401水泥基渗透结晶型防水涂料的品种和质量必须符合设计要求；

6．1．3涂料配合比及配制方法必须符合本规程或施工方案的要求；

6．1．4防水工程基本构造层的涂层厚度或涂料用量，应符合相关防水等级标准的要求和设计规定，细部构造做法必须符合设计要求；

6．1．5“索涂”ST-401水泥基渗透结晶型防水涂料的涂层与基层应粘结牢固、表面平整、刮涂均匀；

6．1．6防水工程不得有渗漏水现象。

6．2工程验收与成品保护

6．2．1防水工程应按工序或分项工程进行验收，构成分项工程的各检验批应符合相应质量标准的规定；应建立各道工序的自检、交接检和专质人员检查的“三检”制度，并有完整的检查记录，未经监理人员（或业主代表）检查验收、不得进行下道工序施工；

6．2．2工程验收，应提交下列技术资料，并整理归档

1．防水设计：设计图及会审记录，设计变更通知单和工程洽商单；

2．施工方案：施工方法、技术措施、质量保证措施；

3．安全技术交底：施工操作要求、安全及注意事项；

4．材料质量证明文件：出厂合格证、进场质量检验报告或抽验报告；

5．施工单位资质证明：资质复印证件及操作人员上岗证；

6．中间检查记录：分项工程质量验收记录、隐蔽工程检查验收记录、施工检验记录；

7．工程验收记录：抽样质量检验及观察检查，淋水或蓄水检验记录、验收报告。

6．2．3成品保护

1．防水工程施工完成后，应及时采取防护措施对防水层加以保护；

2．防水工程竣工验收后，严禁在防水层上凿孔打洞。